Цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) – представляет собой металлический лист, который верхними ножами станка одновременно просекается и вытягивается в ячейки ромбовидной формы (по геометрии ножа), расположенные в шахматном порядке.

А – длина ячейки (мм)                             С – перемычка (шаг подач листа)

В – ширина ячейки (мм)                         Т – толщина листа

2С-узел перемычки                                  K – сторона ячейки

Пример обозначения: Сетка ЦПВС 25/05/06/(1.25х10)м

Длина ячейки х ширина ячейки (мм)/толщина листа (мм)/перемычка(мм)/ширина сетки /длина рулона(м.)

Длина ячейки, толщина листа, шаг подачи являются основными характеристиками сетки и определяют ее прочность и прочие потребительские свойства и обязательно указываются при маркировке или в сопроводительной документации.

2021г  Сетка ЦПВС строительная, антивандальная,

для ограждений, оцинкованная

|  | Размер ячейки Обозначение | Сторона ячейки | Вес рул. (кг) | Толщина металла (мм) | Перемыч. (мм) | Длина рулона (м) | Высота рулона (м) | Цена за 1рулон/кв.м руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50х20, 50/1.5/1.3/(1.25х20)м | 25х25 | 36 | 1,5 | 1,3 | 20 | 1,25 | 5500 |  |
| 2 | 62,5х30, 62.5/1.5/1.5/(1.25х30)м | 30х30 | 36 | 1,5 | 1,5 | 30 | 1,25 | 5500 |  |
| 3 | 62,5х30, 62.5/1.5/1.5/(1.25х30)м | 30х30 | 36 | 1,5 | 2.0 | 22 | 1,25 | 5500 |  |
| 4 | 62,5х30, 62.5/1.5/1.5/(1.25х30)м | 30х30 | 50 | 2.0 | 2.5 | 15 | 1,25 | 6800 |  |
| 5 | 62,5х30 62.5/1.5/1.5/(1.5х10)м | 30х30 | 43 | 1,5 | 2.0 | 22 | 1,5 | 6500 |  |
| 6 | 62,5х30 62.5/1.5/1.5/(1.5х10)м | 30х30 | 43 | 1,5 | 1,5 | 30 | 1,5 | 6500 |  |
| 7 | 83 х35 83/1.5/1.5/(1.25х10)м | 40х40 | 36 | 1,5 | 1,5 | 40 | 1,25 | 5500 |  |
| 8 | 83 х35 83/1.5/1.5/(1.25х10)м | 40х40 | 36 | 2.0 | 2.0 | 30 | 1.25 | 6800 |  |

Сетка ЦПВС штукатурная оцинкованная

|  | Размер ячейки Обозначение | Сторона ячейки | Вес рул. (кг) | Толщина металла (мм) | Перемыч. (мм) | Длина рулона (м) | Высота рулона (м) | Цена за 1рулон/кв.м руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15х8 15/0.5/0.6/(1.05х1)м | 7х7 | 8.5 | 0,5 | 0,6 | 14 | 1,05 | 1200 | 81.6 |
| 2 | 25х10 25/0.5/0.6/(1.05х11)м | 12х12 | 4.2 | 0.5 | 0.6 | 12 | 1.05 | 600 | 52 |
| 3 | 25х10 25/0.5/0.6/(1.05х22)м | 12х12 | 8.5 | 0,5 | 0,6 | 22 | 1,05 | 1200 | 52 |
| 4 | 40х18 40/0.5/0.6/(1.05х15)м | 20х20 | 3.7 | 0,5 | 0,6 | 15 | 1,05 | 500 | 31.7 |
| 5 | 40х18, 40/0.5/0.6/(1.05х20)м | 20х20 | 4.8 | 0,5 | 0,6 | 20 | 1,05 | 650 | 31 |
| 6 | 40х18, 40/0.5/0.6/(1.05х35)м | 20х20 | 8.2 | 0,5 | 0,6 | 35 | 1,05 | 1200 | 32 |

Сетка ЦПВС  технологическая

Складские позиции.

|  | Размер ячейки Обозначение | Сторона ячейки | Вес рул. (кг) | Толщина металла (мм) | Перемыч. (мм) | Длина рулона (м) | Высота рулона (м) | Цена за 1рулон/кв.м руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25х10 25/0.6/1.1/(1.25х12)м | 12х12 | 14 | 0,6 | 1,1 | 12 | 1,25 | 2400 | 160 |
| 2 | 25х10 25/1.0/1.5 /(1.25х8.5)м | 12х12 | 24 | 1.0 | 1.5 | 8.5 | 1.25 | 3500 | 330 |

Сетка ЦПВС специальная,  технологическая, интерьерная.

Изготавливается  в картах и рулонах по размерам заказчика.

|  | Размер ячейки Обозначение | Сторона ячейки | Толщина металла (мм) | Перемыч. (мм) | Ширина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8х3 | 3х3 | 0.4-0.6 | 0.5-0.6 | До 625 мм | Возможна вальцовка |
| 2 | 10х4 | 5х5 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | До 625 мм | Возможна вальцовка |
| 3 | 15х7 | 7х7 | 0.4-0.7 | 0.5-1.5 | До 1000 | Возможна вальцовка при ширине до 700 мм |
| 4 | 25х10 | 12х12 | 0,5-1.2 | 0.6-1.5 | До 1250 |  |
| 5 | Яч.от 40х16 до 125х50 |  | 0.5-2.0 | 0.5-4 мм | До 1500 | Изготавливается на заказ в картах и рулонах |